Коэффициент излучения

материалов

| Материалы | Коэффициент излучения |
| --- | --- |
| Асфальт | 0,90 – 0,98 |
| Алюминиевая фольга | 0,03 – 0,05 |
| Кирпич | 0,93 |
| Целлюлоза \ оргстекло | 08 – 0,90 |
| Стекло | 0,95 |
| Железо (полированное) | 0,06 |
| Железо (ржавое) | 0,85 |
| Известняк | 0,36 – 0,90 |
| Мрамор | 0,93 |
| Краска (белая глянцевая) | 0,80 |
| Краска (белая эмаль) | 0,91 |
| Краска (черная глянцевая) | 0,80 |
| Краска (черная эмаль) | 0,91 |
| Бумага | 0,92 |
| Штукатурка | 0,91 |
| Серебро | 0,02 |
| Сталь (мягкая) | 0,12 |
| Дерево | 0,90 |

http://onyxmef.ru/tablizi.htm